ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНСНАБ»

ИНН 6315609615 КПП 631501001

Р/с 40702810300760004480 в ОАО «Московский кредитный банк» г.Москва

К/с 30101810300000000659 БИК 044585659

Тел/факс (495) 727-14-18, 730-17-80

www.sregionsnab.ru , E-mail: s-regionsnab@mail.ru

ПАСПОРТ

НЕФРАС С-2 80/120 ТУ 38.401-67-108-92

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марки | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность при 20°С, г/см³, не более | 0,700 | 0,687 |
| 2 | Бромное число, г брома на 100 см³ БР, не более | 0,08 | 0,04 |
| 3 | Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 1,5 | 0,75 |
| 4 | Испытание на образование масляного пятна | выдерживает | Выдерживает |
| 5 | Массовая доля серы, %, не более | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Содержание механических примесей и воды | отсутствует | отсутствует |
| 8 | Содержание тетраэтиленсвинца | отсутствует | отсутствует |

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Директор ООО «РегионСнаб»   __________________________Фомичёв А.Г.